СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№РОСС RU.АЯ46.В10842

Срок действия: с 15.03.2024 по 15.03.2026

Орган по сертификации: ООО «СтройСерт», аккредитация №RA.RU.11АЯ46

ПРОДУКЦИЯ:

Наименование: Теплоизоляционные плиты ISOVER ВЕНТИ 80

Изготовитель: Сен-Гобен Строительная Продукция Рус ООО

Назначение: Теплоизоляция навесных вентилируемых фасадов

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность: 80 кг/м³ (±5%)

Коэффициент теплопроводности: λ = 0,036 Вт/(м·К)

Класс горючести: Г1 (слабогорючий)

Группа воспламеняемости: В1

Водопоглощение: не более 1,5% по объёму

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 31916.1-2011

Руководитель органа: Смирнов В.А. ________________

Эксперт: Петрова Н.С. ________________